空心砖砌筑工艺标准（605-1996）

范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑粘土空心砖墙砌筑工程。

施工准备

2.1  材料及主要机具：

2.1.1  空心砖、实心砖：品种、规格、强度等级必须符合设计要求，规格应一致。有出厂证明、试验报告单。

2.1.2  水泥：一般用325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，有出厂证明、复试报告。

2.1.3  砂：宜用中砂，过5mm孔径筛子，配制M5以下砂浆，砂含泥量不超过10%，M5及其以上砂浆，砂的含泥量不超过5%，并不含草根等杂物。

2.1.4  掺合料：选用石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。

2.1.5  水：用自来水或不含有害物质的洁净水。

2.1.6  其它材料：拉结钢筋、预埋件、木砖等，提前做好防腐处理。

2.1.7  主要机具：备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。

2.2  作业条件：

2.2.1  主体分部中承重结构已施工完毕，已经有关部门验收。

2.2.2  弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。

2.2.3  立皮数杆：宜用30mm×40mm木料制作，皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距15～20mm，转角处均应设立，一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致，经复核，办理预检手续。

2.2.4  根据最下面第一皮砖的标高，拉通线检查，如水平灰缝厚度超过20mm，用细石混凝土找平，不得用砂浆找平或砍砖包合子找干。

2.2.5  常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润，冬期施工应清除表面冰霜。

2.2.6  砂浆配合比经试验室确定，准备好砂浆试模。

操作工艺

3.1  工艺流程：

确定开挖的顺序和坡度 → 分段分层平均下挖 → 修边和清底

3.2  坡度的确定：

3.2.1  在天然湿度的土中，开挖基础坑（槽）、管沟时，当挖土深度不超过下列数值规定时，可不放坡，不加支撑。

3.2.1.1  密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）一1.0rn。

3.2.1.2  硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土一1.25m。

3.2.1.3  硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）?.5m。

3.2.1.4  坚硬性粘土一2.0m。

3.2.2  超过上述规定深度，在5m以内时，当土具有天然湿度、构造均匀、水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑（槽）和管沟，必须放坡。边坡最陡坡度应符合表l-3的规定。

各类土的边坡坡度                    表1-3

边  坡  坡  度  (高∶宽)

坡顶无荷载 坡顶有静载 坡顶有动载

1  中密的砂土 1∶1.00 1∶1.25 1∶1.50

2  中密的碎石类土 (充填物为砂土) 1∶0.75 1∶1.00 1∶1.25

3  硬塑的轻亚粘土 1∶0.67 1∶0.75 1∶1.00

4  中密的碎石类土 (充填物为粘性土) 1∶0.50 1∶0.67 1∶0.75

5  硬塑的亚粘土、粘土 1∶0.33 1∶0.50 1∶0.67

6  老黄土 1∶0.10 1∶0.25 1∶0.33

7  软土 (经井点降水后) 1∶1.00 ??

注：当有成熟经验时，可不受本表限制。

3.2.3  使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和边坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。如地质条件好，土（岩）质较均匀，高度在10m以内的临时性挖方边坡坡度应按表1-4确定：

各类土的挖方边坡坡度                    表1-4

项次 土  的  类  别 边坡坡度 (高∶宽)

- 1 砂土 (不包括细砂、粉砂) 1∶1.25～1∶1.15

坚    硬 1∶0.75～1∶1.00

硬    塑 1∶1.0～1∶1.25

充填坚硬、硬塑性粘土 1∶0.5～1∶1.00

充填砂土 1∶1.00～1∶1.50

注：当有成熟经验时，可不受本表限制。

3.2.4  挖方经过不同类别土（岩）层或深度超过10m时，其边坡可做成折线形或台阶形。

3.2.5  城市挖方因邻近建筑物限制，而采用护坡桩时，可以不放坡，但要有护坡桩的施工方案。

3.3  开挖基坑（槽）或管沟时，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。

3.3.1  采用推土机开挖大型基坑（槽）时，一般应从两端或顶端开始（纵向）推土，把土推向中部或顶端，暂时堆积，然后再横向将土推离基坑（槽）的两侧。

3.3.2  采用铲运机开挖大型基坑（槽）时，应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖，但每层的中心线地段应比两边稍高一些，以防积水。

3.3.3  采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑（槽）或管沟时，其施工方法有两种；

3.3.3.1  端头挖土法：挖土机从基坑（槽）或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。

3.3.3.2  侧向挖土法：挖土机一面沿着基坑（槽）或管沟的一侧移动，自卸汽车在另一侧装运土。

3.3.4  挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）或管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时，应按专业性施工方案来确定。

3.4  土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势，以利泄水。

3.4.l  在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时，根据土质变化情况，应做好基坑（槽）或管沟的支撑准备，以防坍陷。

3.4.2  开挖基坑（槽）和管沟，不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在抄平后，由人工挖出。

暂留土层：一般铲运机、推土机挖土时，为20cm左右；挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时，为30cm左右为宜。

3.4.3  在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。

3.5  修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木撅，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方。

3.5.1  槽底修理铲平后，进行质量检查验收。

3.5.2  开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土；多余的土方，应一次运走，避免二次搬运。

3.6  雨、冬期施工：

3.6.1  土方开挖一般不宜在雨季进行，否则工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。

3.6.2  雨期施工在开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度，或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查，发现问题要及时处理。

3.6.3  土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时，其施工方法应按冬施方案进行。

3.6.4  采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结以前，用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。

3.6.5  开挖基坑（槽）或管沟时，必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时，应采取防冻措施，以防产生冻结破坏。

质量标准

- 4.1  保证项目：

4.1.1  空心砖的品种、规格、强度必须符合设计要求，有出厂合格证、试验报告。

4.1.2  砂浆品种必须符合设计要求，强度必须符合下列规定：

4.1.2.1  同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于fm,k。

4.1.2.2  任意一组试块强度不小于0.75fm,k。

4.1.3  空心砖砌体水平灰缝砂浆饱满，立缝填塞密实。

4.1.4  转角处严禁留直槎，其它部位应留斜槎。

- 4.2  基本项目：

4.2.1  上下砖错缝，每间（处）2皮砖通缝不超过3处。

4.2.2  接槎处砂浆密实，缝砖平直，接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。

4.2.3  拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。

4.2.4  预埋木砖、预埋件符合规定。

- 4.3  允许偏差项目，见表6-11。

表6-11

顶次 顶    目 允许偏差 (mm) 检  查  方  法

1 轴线位移 10 经纬仪或拉线尺量检查

2 墙体顶面标高 ±15 水准仪和尺量检查

每层 5 用2m托线板检查

3 垂直度 ≤10m 10 用经纬仪或吊线、尺量检查

>10m 20

4 表面平整度 8 用2m靠尺，楔形尺检查

5 水平灰缝平直度 10 拉10m线，尺量检查

门窗洞口 宽度 ±5 10m长拉线和尺量检查

(后塞口) 高度 +15、-5 尺量检查

7 水平灰缝厚度 +2 与皮数杆比较尺量检查

8 构造柱截面 +10 尺量检查

9 外墙窗口位置上下偏移 20 用经纬仪或吊线检查，以底层窗口为准

成品保护

5.1  暖卫、电气管线及预埋件应注意保护，防止碰撞损坏。

5.2  预埋的拉结筋应加强保护，不得踩倒、弯折。

5.3  手推车应平稳行驶，防止碰撞墙体。

5.4  空心砖墙上不得放脚手架排水，防止发生事故。

应注意的质量问题

6.1  砂浆强度不够：注意不使用过期水泥，计量要准确，保证搅拌时间，砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。

6.2  墙体顶面不平直：砌到顶部时不好使线，墙体容易里出外进，应在梁底或板底弹出墙边线，认真按线砌筑，以保证墙体顶部平直通顺。

6.3  门窗框两侧漏砌实心砖：门窗两侧砌实心砖，便于埋设木砖或铁件，固定门窗框，并安放混凝土过梁。

6.4  空心砖墙后剔凿：预留孔洞、预埋件应准备预留、预埋。防止后剔凿，以免影响质量。

6.5  拉结筋不合砖行：混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合，应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确，不应将拉结筋弯折使用。

6.6  预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断：应注意保护，不允许任意弯折或切断。

质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  材料（空心砖、实心砖、水泥、砂、钢筋等）的出厂合格证、试验报告。

7.2  砂浆试块试验报告。

7.3  分项工程质量检验评定。

7.4  隐检、预检记录。

7.5  冬期施工记录。

7.6  设计变更及洽商记录。

7.7  其它技术文件。