| 技 术 交 底 表C2-1 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 混凝土工程 |
| 交底提要 |  | 主体结构混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.施工准备 1.1技术准备 1.1.1根据工程设计图纸要求，界定结构混凝土施工部位的强度等级，并依据设计对工程所使用的技术要求向搅拌班组进行了技术交底，对于本工程混凝土强度为C10、C15、C20、C25、C30共五个强度等级。 1.1.2根据图纸设计要求，浇筑过程中，严格控制混凝土的和易性，车车检验塌落度数值，保证浇筑混凝土的质量，本工程对混凝土浇筑塌落度要求为60-80MM，再浇筑过程中及时实测。 1.1.3做好混凝土保温和试块制作的工作。在常温情况下，须每次制作5组试块。同条件试块的放置位置应能保证试块与结构处于相同条件之下，为保证混凝土试块的尺寸被认为破坏，利用现场钢筋焊接铁笼加以保护 1.1.4混凝土浇筑前各种试验和计量仪器必须经过检验合格后，方可用于工程使用。 1.1.5混凝土浇筑前，各项隐、预检工作必须检验完毕，包括钢筋、模板等各相关配合的专业，并做好各工序交接检验工作，方可进行后续施工。 1.2材料准备 1.2.1在混凝土浇筑之前，统筹安排所用的各种辅助材料。 1.2.2现场准备架子管，用于浇筑部位操作平台的搭设。 12.3浇筑混凝土前将所有浇筑施工用具运到浇筑地点，并保证工具或材料的完好，以被使用。 1.3机具准备 1.3.1混凝土施工前应根据浇筑部位的混凝土数量，准备相应数量的振捣棒，作好检修和标记工作。 1.3.2各种带电的施工机械和周转闸箱，再雨季施工时，必须做好防护，防止发生漏电事故。 1.3.3夜间施工时，必须做好现场的照明，保证现场照明不存在盲区。 1.4劳动力安排 混凝土施工时严格按照施工组织设计中规定的工种和劳动力数量安排，确保混凝土浇筑的连续性。 1.5作业条件 1.5.1梁、柱及顶板混凝土浇筑前，钢筋模板工程必须验收合格。 1.5.2必须将柱接茬处混凝土软弱层剔除，直接露出坚硬石子，并用清水冲刷干净。 1.5.3其他配合专业的工程必须验收合格，并做好工种交检工作。 1.5.4模板下口必须通过堵漏验收合格后，同时上口必须做好钢筋的定位保护。 1.5.5顶板混凝土施工前，必须清除模板上的油污及杂物。 1.5.6根据浇筑部位，准确计算混凝土数量，测算浇筑时间，合理安排浇筑时间。 1.5.7浇筑前必须填好各种施工资料，签认合格后方可开盘。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1.本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2.当作分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技 术 交 底 表C2-1 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 混凝土工程 |
| 交底提要 |  | 主体结构混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 2操作工艺 2.1技术质量标准 项次; 项目; 允许偏差（mm）; 项次; 项目; 允许偏差(mm). 1; 轴线位置; 5; 5; 表面平整度; 8. 2; 标高; 层高; 正负10; 6; 预埋设中心线位置 （预埋管）; 5. 全高; 正负30. 3; 截面尺寸; 正8负5; 7; 预留洞中心线; 15. 4; 垂直度; 层高>5M; 10. 2.2操作要点及技术要求 2.2.1操作要点 2.2.1.1混凝土在运输过程中，保证混凝土的和易性。 2.2.1.2顶板混凝土浇筑时必须配备足够的劳动力及设备。 2.2.3技术要求 2.2.3.1混凝土浇筑每个振捣有效范围；插入间距为有效振捣半径1.25倍， 2.2.3.2混凝土浇筑的自由落差超过两米以上必须采用串筒。 2.2.3.3柱子的施工缝设置在柱帽以下，顶板的施工风留置在跨中间距1/3处，并做好施工缝的留茬堵缝工作。 2.2.3.4顶板支撑必须在同条件养护试块达到合格的强度检验合格后方可拆除。预应力及梁的支撑必须等试块达到强度的百分之百后方可拆除。 2.2.3.5顶板混凝土浇筑完成后，不能立即上人进行操作，必须在混凝土表面强度达到用手指按下没有明显的痕迹，方可上人。 2.2.3.6雨季施工时防止雨水大量灌入模板中，以免使混凝土的水灰比遭到破坏，从而改变混凝土的强度等级。顶板浇筑时，如遇下雨，尽量不再进行浇筑，如必须浇筑则应用塑料布盖好浇筑的混凝土。 3.质量要求 3.1主控项目要求 3.1.1混凝土浇筑过程中，严格控制混凝土的和易性，这关系到混凝土浇筑过程中的难易的程度和混凝土的实际强度的保证。 3.1.2在浇筑混凝土时，严格控制间隔时间，不能超过混凝土的初凝时间4H，避免形成混凝土的浇筑冷茬。 3.2一般项目要求 顶板混凝土浇筑前，必须将预留洞模板支设完成并将梁模板内的杂物清理干净。 4其他措施 4.1成品保护 4.1.1柱子浇筑混凝土时必须用定位筋将钢筋固定住防止浇筑时钢筋移位。 4.1.2顶板混凝土浇筑时必须按照顺序浇筑，浇筑顶板前钢筋位移进行二次调整。同 |
| 审核人 |  |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1.本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2.当作分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技 术 交 底 表C2-1 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 混凝土工程 |
| 交底提要 |  | 主体结构混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 时在抹压混凝土时应用木脚手板作为垫板，并按向后退的方向进行，防止将混凝土踩破。 4.2安全措施 4.2.1提供上人马道及梯子，必须设置防滑措施，同时满足搬运小型机具和材料的空间尺寸。 4.2.2雨季施工时，必须将带电的施工机械用苫布遮盖，防止雨淋引起短路或触电。 4.3文明施工 4.3.1加强施工现场和料库的管理，应符合消防治安防范要求，并配备必要的防范措施。 4.3.2加强对外施工队的管理，掌握人员底数，签定消防及治安防范协议。 4.4环境保护 4.4.1对施工现场和生活垃圾，及时清运出场，保证当天垃圾当天运。 4.4.2为了减少施工现场的噪声污染，将现场的木工棚用放火及隔音的材料封闭，经常检查，及时整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1.本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2.当作分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。