技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑装饰装修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 一般抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 1、材料要求 - 水泥：一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，当出厂超过3个月按试验结果使用。 - 砂：中砂，平均粒径为0.35~0.5mm，使用前应过5mm孔径筛子。不得含有杂物。 - 石灰膏：应用块状生石灰淋制，必须用孔径不大于3×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d。使用时，室灰膏內不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具 一般应备有搅拌机、5mm的筛子、大平锹、抹灰常用工具等。 - 作业条件 - 首先必须经有关部门进行结构工程验收，合格后方可进行抹灰工程。 - 抹灰前，应检查门窗框安装位置是否正确，与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1：1：6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。 - 应将过梁、梁垫、圈梁及组合柱等表面凸出部分剔平，对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，刷素水泥浆一道，紧跟用1：3水泥砂浆分层补平；脚手眼应堵严实，外露钢筋头、铅丝头等要清除净，窗台砖应补齐。 - 管道穿越墙洞和楼板洞应及时安放套管，并用1：3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密实；电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕，并将背后露明部分钉好钢丝网；接线盒用纸堵严。 - 砖墙等基体表面的灰尘，污垢和油渍等应清除干净，并洒水湿润。 4、操作工艺 工艺流程：顶板勾缝→墙面浇水→贴灰饼→抹水泥踢脚板→做护脚→抹水泥窗台板→墙面冲筋→抹底灰→修抹预留孔洞、电气箱、槽盒→抹罩面灰。 - 顶板勾缝：剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，然后用刷子蘸水把表明残渣和浮尘清理干净，刷水泥浆一道，紧跟抹1：0.3：3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5~7mm。 - 墙面浇水：墙面应用细管自上而下浇水湿透，一般应在抹灰前一天进行（一天浇两次）。 - 贴灰饼：一般抹灰按质量要求室内砖墙抹灰层的平均总厚度不得大于20mm。 - 抹水泥踢脚板：用清水将墙面洇透，污物冲洗干净，接着抹1：3水泥砂浆底层，表面用大杠刮平，木抹子搓毛，常温第二天便可抹面层砂浆，面层用1：2.5水泥砂浆压光,要按照设计要求施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑装饰装修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：一般抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 - 做水泥护角：室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，应用1：3水泥砂浆打底与贴灰饼找平，待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角，宜用1：2水泥砂浆做明护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。 - 修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒：当底灰抹平后，应即设专人先把预留孔洞、电气箱、槽、盒周边5cm的石灰砂浆清理干净，改用1：1：4水泥混合砂浆把洞、箱、槽、盒抹成方正、光滑、平整。 - 抹灰罩面：当底子灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰。罩面灰应二遍成活动，厚度约2mm，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一人随即抹平。按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用钢板抹子压一遍。 - 抹灰的具体做法： - 顶棚1：厨房、卫生间粉刷采用水泥砂浆做法：钢筋混凝土板底面清理干净 7厚1：3水泥砂浆 5厚1：2水泥砂浆压光 表面罩石灰膏 顶棚2：卧室、客厅、餐厅、楼梯间、地下室粉刷采用混合砂浆做法： 钢筋混凝土板底面清理干净 7厚1：1：4水泥砂浆 5厚1：0.5：3水泥砂浆 表面罩石灰膏 - 内墙1：卫生间、厨房粉刷采用水泥砂浆做法：砖墙面清理干净 15厚1：3水泥砂浆拉毛 内墙2：卧室、客厅、餐厅、楼梯间、地下室粉刷采用混合砂浆做法： 砖墙面清理干净 15厚1：1：6水泥石灰砂浆 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 表面罩石灰膏 - 地面：所有地面为1：2水泥砂浆拉毛（地下室地面为水泥砂浆压光） - 踢脚：卧室、客厅、楼梯间、地下室采用水泥砂浆做法： 15厚1：3水泥砂浆 10厚1：2水泥砂浆抹面压光 踢脚高150，与抹回墙面平齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑装饰装修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 一般抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 5、质量标准 - 保证项目：材料的品种、质量必须符合设计要求和材料标准的规定；各抹灰层之间 抹灰层与基体之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 - 基本项目： - 表面：表面光滑、洁净、接茬平整，线角顺直清晰。 - 孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰表面：尺寸正确、边缘整齐、光滑；管道后面平整。 - 门窗框与墙体缝隙填塞密实，表面平整。护角材料、高度符合施工规范规定，表面光滑平顺。 （3）允许偏差项目： 一般抹灰允许偏差项目 项 次; 项 目; 允许偏差 （mm）; 检 验 方 法. 1; 立面平直; 5; 用2m托线板检查. 2; 表面平整; 4; 用2m靠尺楔形塞尺检查. 3; 阴阳角垂直; 4; 用2m托线板检查. 4; 阴阳角方正; 4; 2m方尺及楔形塞尺检查格. |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |