找平层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

(Ⅷ)

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 第4.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 体积比或强度等级 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有防水要求的地面 |  |  |  |  | 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 |  |  |  |  | 结合牢固无空鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 找平层表面质量 |  |  |  |  | 第4.9.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3允许偏差 | 表 面 平 整 度、 标 高 |  | 用胶粘剂做结合层，铺设拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 |  |  | 表面平整度 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标高 | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用沥青玛脂做结合层铺拼花木板、板块面层 |  |  | 表面平整度 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标高 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用水泥砂浆做结合层，铺板块面层；其他种类面层 |  |  | 表面平整度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标高 | ±8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡度 |  | 2/1000且不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度(H) |  | ≯1/10H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅷ)

030101

主控项目：

1、找平层采用碎石或卵石的粒径不大于其厚度的2/3，含泥量不应大于2％；砂为中粗砂，其含泥量不大于3％。观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

2、水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级，符合设计要求。水泥混凝土强度等级不应小于C15。观察检查和检查配合比单及检测报告。

3、有防水要求地面的立管、套管、地漏处严禁渗漏，坡向应正确、无积水。观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。

一般项目：

1、找平层与其下一层结合牢固，不得有空鼓。用小锤轻击检查。

2、表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。观察检查。

3、表面允许偏差，应按本规范表4.1.5中的检验方法检验。