水磨石面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石粒） |  |  |  |  |  |  | 1:1.5～1:2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  |  | 牢固，无空鼓、无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 踢脚线 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 高级水磨石 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 普通水磨石 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 高级水磨石 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 普通水磨石 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030103

主控项目

1、水磨石面层的石粒，应采用坚硬可磨白云石、大理石等岩石加工而成，石粒应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外应为6～15mm；水泥强度等级不应小于32.5；颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料，不得使用酸性颜料。同时应符合第5.4.2条规定。观察检查和检查材质合格证明文件。

2、水磨石面层拌和料的体积比，符合设计要求，宜为1:1.5～1:2.5（水泥：石粒）。井同时应符合第5.4.3条规定。检查配合比通知单和检测报告。

3、面层与下一层结合应牢固，无空鼓、裂纹。用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

一般项目

1、面层表面应光滑；无明显裂纹、砂眼和磨纹；石粒密实，显露均匀；颜色图案一致，不混色；分格条牢固、顺直和清晰。观察检查。

2、踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。用小锤轻击、钢尺和观察检查。

注：局部空鼓长度不大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

3、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。观察和钢尺检查。

4、用2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度偏差。