现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴线位置 |  | 基础 |  |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 独立基础 |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙、柱、梁 |  |  |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 剪力墙 |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度 |  |  | 层高 |  |  | ≤5m |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＞5m |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全高（H） |  |  |  |  | H/1000且≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高 |  |  | 层高 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全高 |  |  |  |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | +8mm,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 |  |  | 井筒长、宽对定位中心线mm |  |  |  |  | +25mm,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 井筒全高（H）垂直度 |  |  |  |  | H/1000且≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置 |  |  |  | 预埋件 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预埋管 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅰ)

010603

020105

主控项目：

1、外观质量不出现严重缺陷。现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。参照下表中标准。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。经处理的部位，应重新检查验收。全数检查，观察和检查技术处理方案。

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其它钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土戈面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其它部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其它部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其它部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其它部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其它部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件边接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 连接部位影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其它混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件戈面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清混凝土构件有外表缺陷 | 其它混凝土土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

2、过大尺寸偏差处理和验收。现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，经处理的部位，应重新检查验收。全数检查。观察和尺量检查。

一般项目：

1、外观质量一般缺陷。现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现上表的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

观察检查。

2～9、现浇结构允许偏差。经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺，拉线和尺量检查。