砖砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 |  |  |  |  | 设计要求MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  |  | 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 |  |  |  |  | ≥80％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 斜槎留置 |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 直槎拉结钢筋及接槎处理 |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轴线位移 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度（每层） |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 组砌方法 |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水平灰缝厚度 |  |  |  |  | 8～12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 |  |  |  |  | ±15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度 |  |  |  |  | 清水：5 mm 混水：8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门窗洞口高、宽 |  |  |  |  | ±5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水平灰缝平直度 |  |  |  |  | 清水：7 mm 混水：10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 清水墙游丁走缝 |  |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020301

主控项目：

1、 砖及砂浆强度等级，按设计要求检查和验收；

砖应有进场验收报告，批量及强度满足设计要求为合格；

砂浆有配合比报告，计量配制，按规定留试块，在试块强度未出来之前，先将试块编号填写，出来后核对，并在分项工程中，按检验批强度评定，符合要求为合格。

2、水平灰缝砂浆饱满度不小于80％。用百格网检查每检验批不少于5处，每处3块砖，砖底面砂浆痕迹的面积，取平均值，不小于80％为合格。

3、斜槎留置，按规范留置，水平投影长度不小于高度的2/3为合格。

4、直槎拉结筋及接槎处理。按规定设置，留槎正确，拉结筋数量、直径正确，竖向间距偏差±100mm，留置长度基本正确为合格。

5轴线位置偏移10mm，经纬仪、尺量及吊线测量，不大于10mm为合格。

垂直度每层5mm，2m托线板，不超过5mm为合格。

一般项目：

1、组砌方法，上下错缝，内外搭砌，砖柱不能用包心砌法。混水墙≤300mm的通缝，每间房不超过3处，且不得在同一墙体上，为合格。清水墙不得有通缝。

注：上下二皮砖搭接长度小于25mm的为通缝。

2、水平灰缝厚度10mm，量10皮砖砌体高度折算，按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在8mm，12mm范围内为合格。

3、基础顶面、墙面标高：±15mm；用水平仪和尺量检查。

表面平整度混水墙：8mm；用2m靠尺和楔形塞尺检查。

门窗洞口高宽度（后塞口）：±5mm；用尺检查。

外墙上下窗口偏移：20mm；用经纬仪吊线检查。

水平灰缝平直度：10mm；拉10m线和尺栓检查。

各项目80％检测点应满足要求，其余20％点可超过允许值，但不得超过其值的150％，即为合格，否则返工处理。

如果验收清水墙，其表面平整度为5mm；水平灰缝平直度为7mm；并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20mm。