钢结构防腐涂料装工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

010905□□

020410□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 涂料性能 |  |  |  |  | 第4.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂装基层验收 |  |  |  |  | 第14.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂层厚度 |  |  |  |  | 第14.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 涂料质量 |  |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附着力测试 |  |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标志 |  |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010905

020410

主控项目

1、钢结构防腐涂料、稀释料和固化剂的品种、规格、性能符合产品标准和设计要求。检查产品质量合格文件、中文标志和检验报告。

2、涂装基层。涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合规范表14.2.1的规定。用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。

3、涂层厚度。涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。每遍涂层于漆膜厚度的允许偏差为-5μm。用于漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层于漆厚度的平均值。

一般项目：

1、防腐涂料的型号、名称、颜色及有效期与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。观察检查。

2、构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。观察检查。

3、当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到70％以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求，按《漆膜附着力测定法》GBI720或《色漆和清漆、漆膜的划格试验》CB9286进行检查。

4、涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整，观察检查。