钢桩施工工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

（Ⅱ）

010404□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 桩位偏差 |  |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 电焊接桩焊缝： （1）上下端部错口 （外径≥700mm）(mm) (外径＜700mm)(mm) （2）焊缝咬边深度(mm) （3）焊缝加强层高度(mm) （4）焊缝加强层宽度(mm) （5）焊缝电焊质量外观 （6）焊缝探伤检验 |  |  |  |  | ≤3 ≤2 ≤0.5 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无气孔，无焊瘤，无裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电焊结束后停歇时间（min） |  |  |  |  | ＞1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 节点弯曲矢高 |  |  |  |  | ＜1/1000ι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩顶标高（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 停锤标准 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)                  010404

主控项目：

1、桩位偏差。项目如下表，尺量检查，根据桩位放线检查。

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的桩： （1）垂直基础梁的中心线 （2）沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1～3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4～1根要桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： （1）最外边的桩 （2）中间柱 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

2、承载力。按基桩检测技术规范。

一般项目：

1、电焊接桩焊缝。

（1）上下节端部错口：外径≥700mm时，≤3mm。尺量检查。

外径＜700mm时，≤2mm。尺量检查。

（2）焊缝咬边深度：≤0.5mm。焊缝检查仪检查。

（3）焊缝加强层高度：2mm。焊缝检查仪检查。

（4）焊缝加强层宽度：2mm，焊缝检查仪检查。

（5）焊缝外观：无气孔、焊瘤、裂缝。观察检查。

（6）焊缝探伤检验：10％焊缝探伤检查。符合设计要求。按设计规定方法检查。

2、电焊后停歇时间：＞1.0 min。秒表测定。

3、节点弯曲矢高：＜1/1000ι。尺量检查。（ι为两节桩长）。

4、桩顶标高：±50mm。用水准仪测量。

5、停锤标准：符合设计要求。现场实测或检查沉桩记录。

施工前成品钢桩作为。一个检验批进行验收。施工中检查钢桩的垂直度、沉入过程、电焊连接质量、电焊后的停歇时间、桩顶锤击后的完整状况。施工结束后应做承载力检验。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。