混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

(Ⅱ)

010403□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力 |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 砂、石、水泥、钢材等材料（现场预制时） |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土配合比及强度（现场预制时） |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成品桩外形 |  |  |  |  | 表面平整，颜色均匀，掉角深度＜10mm,蜂窝面积小于总面积0.5％ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 成品桩裂缝（收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝） |  |  |  |  | 深度＜20mm，宽度＜0.25mm，横向裂缝不超过边长的一半 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 成品桩尺寸： 横截面边长（mm） 桩顶对角线差（mm） 桩尖中心线（mm） 桩身弯曲矢高 桩顶平整度（mm） |  |  |  |  | ±5 ＜10 ＜10 ＜1/1000ι ＜2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电焊接桩：焊缝质量 电焊结束后 停歇时间（min） 上下节平面偏差（mm） 节点弯曲矢高 |  |  |  |  | 第5.5.4—2条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＞1.0 ＜10 ＜1/1000ι |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 硫磺胶泥接桩：胶泥浇注时间（min） 浇注停歇时间(min) |  |  |  |  | ＜2 ＞7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 柱顶标高（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 停锤标准 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)                   010403

主控项目：

1、桩体质量检验。按基桩检测技术规范。

2、桩位偏差。项目如下表，尺量检查，根据桩位放线检查。

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的桩： （1）垂直基础梁的中心线 （2）沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1～3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4～16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： （1）最外边的桩 （2）中间柱 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

3、承载力。按基桩检测技术规范。

一般项目：

1、砂、石、水泥、钢材原材料质量（现场预制时才检查）。符合设计要求。检查产品合格证及试验报告。

2、混凝土配合比强度（现场预制时才检查）。通过试验的配合比单配制的计量记录。按规定留置试块，28天强度符合设计要求。检查配合比单、计量记录、试验报告。

3、成品桩外形。表面平整、掉角深度＜10mm、蜂窝面积小于总面积0.5％，颜色均匀。观察检查。

4、成品桩裂缝（收缩或起吊、运输、堆放引起的裂缝）。深度＜20mm，宽度＜0.25mm，横向裂缝不超过边长的一半。用裂缝测定仪测量。此项在地厂水侵蚀地区，锤击数超过500击的长桩不适用。检查测定记录。

5、成品桩尺寸。横断面边长±5mm；桩顶对角线差＜10mm；桩尖中心线＜10mm；桩身弯曲矢高＜1／1000ι用尺量检查。桩顶平整度＜2mm，用水平尺检查。

6、电焊接桩。检查焊缝质量。按钢桩电焊接桩焊缝检查。

焊后停歇时间＞1min。秒表测定。

上下节平面偏差＜10mm。尺量检查。

节点弯曲矢高＜1／1000ι。尺量检查。

7、硫磺胶泥接桩。胶泥浇注时间＜2min，秒表测定。

浇注后停歇时间＞7min，秒表测定。

8、桩顶标高。±50mm。水准仪测定。

9、停锤标准。符合设计要求，现场实测或检查沉桩记录。

桩在现场预制时，检查原材料、钢筋骨架、混凝土强度；采用成品桩时，检查桩的外观及尺寸。

对长桩和总锤击数超过500击的桩，对其强度和龄期进行双控制。

施工中桩体垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、接桩质量等进行检查，对电焊接桩，重要工程应做10％的焊缝探伤检查。施工结束后做承载力及桩体质量检验。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。