水泥土搅拌桩地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010314□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥用量 |  |  |  |  | 参数指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩体强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 机头提升速度（m/min） |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩底标高（mm） |  |  |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩顶标高（mm） |  |  |  |  | +100,-50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩位偏差（mm） |  |  |  |  | ＜50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩径 |  |  |  |  | ＜0.04D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 垂直度（％） |  |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 搭接（mm） |  |  |  |  | ＞200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010314

主控项目：

1、水泥及外掺剂质量。按设计要求选用，并按规定进行检测试验。检查产品合格证及试验报告。

2、水泥用量。符合设计要求。检查水灰比及查看流量表。

3、桩体强度。按设计要求进行检查。

4、地基承载力。按规定方法检查。

一般项目：

1、机头提升速度：≤0.5m/min。量机头上升距离及时间。

2、桩底标高：±200mm。量测机头深度计算。

3、桩顶标高：＋100mm，50mm。水准仪检查（最上部500mm不计入）。

4、桩位偏差：＜50mm。尺量检查，根据设计桩位点位置。

5、桩径：＜0.04D。尺量检查桩的直径。

6、垂直度：≤1.5％。用经纬仪检查。

7、搭接：＞200mm，尺量检查。

施工前检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性能及各种计量设备完好程度。施工中检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高。施工结束后检查桩体强度，桩体直径及地基承载力。强度检查：承重桩取90天后的试件；支护桩取28天后的试件。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。