先张法预应力管桩工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010402□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  |  |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力 |  |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 成品桩质量 |  | 外观 |  |  |  | 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm） 管壁厚度（mm） 桩尖中心线（mm） 顶面平整度（mm） 桩体弯曲 |  |  |  | ±5 ±5 ＜2 10 ＜1/1000ι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接桩：焊缝质量 电焊结束后停歇时间（min） 上下节平面偏差（mm） 节点弯曲矢高 |  |  |  |  |  | 第5.5.4～2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＞1.0 ＜10 ＜1/1000ι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 停锤标准 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩顶标高（mm） |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010402

主控项目：

1、桩体质量检验。按基桩检测技术规范。

2、桩位偏移。项目如下表，尺量检查，根据桩位放线检查。

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的桩： （1）垂直基础梁的中心线 （2）沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1—3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4—16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： （1）最外边的桩 （2）中间柱 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

3、承载力。按基桩检测技术规范。

一般项目：

1、成品桩质量。外观：无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀，桩顶处无孔隙。观察检查。

桩径±5mm；管壁厚度±5mm；桩尖中心线＜2mm，用尺量检查。

桩顶平面度10mm。用水平尺检查。

桩体弯曲＜1／1000ι。用拉线及尺量检查。ι为桩长。

2、接桩：焊缝质量，按钢桩焊接接桩检查。

电焊后停歇时间＞1.0min。用秒表测定。

上下节平面偏差＜10mm。用尺量检查。

节点弯曲矢高＜1／1000ι。尺量检查。

3、停锤标准。符合设计要求。现场实测或检查沉桩记录。

4、桩顶标高。±50mm。用水准仪检查。

施工前检查成品桩，接桩用电焊条质量，施工中检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间。重要工程应对电焊接头做10％焊缝探伤检查。施工结束后做承载力检验及桩体质量检验。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。