预应力制作与安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

020104□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 预应力筋品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 避免电火花损伤 |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 预应力筋切断方法和钢丝下料长度 |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚具制作质量 |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预留孔道质量 |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预应力筋束形控制 |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 无粘结预应力筋铺设 |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预应力筋防锈措施 |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)

020104

主控项目：

1、预应力筋安装时，其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。观察和尺量检查。

2、先张法预应力施工时应选用非油质类模板隔离剂，并应避免沾污预应力筋。观察检查。

3、施工过程中应避免电火花损伤预应力筋；受损伤的预应力筋应予以更换。观察检查。

一般项目：

1、预应力筋下料应符合下列要求：

（1）预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断。不得采用电弧切割；

（2）当钢丝束两端采用墩头锚具时，同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的1/5000，且不应大于5mm。当成组张拉长度不大于10m的钢丝时，同组钢丝长度的极差不得大于2mm。观察和尺量检查。

2、预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列要求：

（1）挤压锚具制作时压力表油压应符合操作说明书的规定，挤压后预应力筋外端应露出挤压套筒1～5mm；

（2）钢绞线压花锚成形时，表面应清洁、无油污，梨形头尺寸和直线段长度应符合设计要求；

（3）钢丝墩头的强度不得低于钢丝强度标准值的98％。观察、尺量检查和检查镦头试验报告。

3、后张法有粘结预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外，尚应符合下列规定：

（1）预留孔道的定位应牢固，浇筑混凝上时不应出现移位和变形；

（2）孔道应平顺，端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线；

（3）成孔用管道应密封良好，接头应严密且不得漏浆；

（4）灌浆孔的间距：对预埋金属螺旋管不宜大于30m；对抽芯成形孔道不宜大于12m；

（5）在曲线孔道的曲线波峰部位应设置排气兼泌水管，必要时可在最低点设置排水孔；

（6）灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。观察和尺量检查。

4、预应力筋束形控制点的竖向位置偏差应符合下表规定。

| 截面高（厚）度（mm） | h≤300 | 300＜h≤1500 | h＞1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | ±5 | ±10 | ±15 |

5、无粘结预应力筋的铺设除应符合规定外，尚应符合下列要

（1）无粘结预应力筋的定位应牢固，浇筑混凝土时不应出现移位和变形；

（2）端部的预埋锚垫板应垂直于预应力筋；

（3）内埋式固定端垫板不应重叠，锚具与垫板应贴紧；

（4）无粘结预应力筋成束布置时应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋；

（5）无粘结预应力筋的护套应完整，局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密。观察检查。

6、浇筑混凝土前穿入孔道的后张法有粘结预应力筋，宜采取防止锈蚀的措施。观察检查。