溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030802□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 涂料品种、型号、性能等 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 颜色、光泽、图案 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其它材料、设备衔接处界面应清晰 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 色漆涂饰质量及允许偏差(mm) |  | 颜色 |  |  | 普通涂饰 |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、光滑 |  |  | 普通涂饰 |  | 光泽基本均匀光滑无档手感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 光泽均匀一致光滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 |  |  | 普通涂饰 |  | 刷纹通顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 |  |  | 普通涂饰 |  | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  |  | 普通涂饰 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 清漆涂饰质量 |  | 颜色 |  |  | 普通涂饰 |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 木纹 |  |  | 普通涂饰 |  | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、光滑 |  |  | 普通涂饰 |  | 光泽基本均匀光滑无档手感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 光泽均匀一致光滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 |  |  | 普通涂饰 |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 |  |  | 普通涂饰 |  | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030802

主控项目

1、溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

2、溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

观察检查。

3、溶剂型涂料饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

观察和手摸检查。

4、溶剂型涂料涂饰工程的基层处理。

（1）混凝土、抹灰基层上，应先涂刷抗碱封闭底漆。

（2）旧墙上应清理除去疏松的旧装饰层，并涂界面剂。

（3）混凝土、抹灰层涂刷溶剂型涂料时，含水率不大于8％；涂刷乳液型涂料时，含水率不大于10％；木材基层的含水率不大于12％。

（4）基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮及裂缝，内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内腻子》JG/T3049的规定。

（5）厨房、卫生间必须用耐水腻子。

观察和手摸检查；检查施工记录。

一般项目

1、涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

观察检查。

2、色漆的涂饰质量观察和手摸检查。

3、清漆的涂饰质量观察和手摸检查。