压型金属板工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

020409□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 压型金属板及其原材料 |  |  |  |  | 第4.8.1条 第4.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基板裂纹、涂层缺陷 |  |  |  |  | 第13.2.1条 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 现场安装 |  |  |  |  | 第13.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 搭接 |  |  |  |  | 第13.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 端部锚固 |  |  |  |  | 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 压型金属板精度 |  |  |  |  | 第4.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轧制精度 |  |  |  |  | 第13.2.3条 第13.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面质量 |  |  |  |  | 第13.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装质量 |  |  |  |  | 第13.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安装精度 |  |  |  |  | 第13.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020409

主控项目

1、压型金属板及其材质。金属压型板及制造所采用原材料品种、规格、性能符合产品标准和设计要求。压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能符合产品标准和设计要求。

检查产品质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

2、基板裂纹。压型金属板成型后，其基板不应有裂纹。有涂层、镀层压型金属板成型后，涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等。观察和10倍放大镜检查。

3、压型金属板、泛水板和包角板等固定可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好，连接件数量、间距应符合设计要求和有关标准规定。观察及尺量检查。

4、压型金属板应在支承构件上可靠搭接，搭接长度应符合设计要求。截面高度＞70mm，搭接长度为375mm；截面高度≤70mm，屋面坡度＜1/10，搭接长度250mm；屋面坡度≥1/10，搭接长度200mm；墙面搭接长度120mm。观察和尺量检查。

5、端部锚固。组合楼板中压型钢板与主体结构（梁）的锚固支承长度应符合设计要求，且不应小于50mm，端部锚固件连接应可靠，设置位置应符合设计要求。观察和尺量检查。

一般项目

1、压型金属板的规格和尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量，符合设计要求和本规范的规定。观察10倍放大镜和尺量检查。

2、压型金属板的尺寸偏差符合规范表13.2.3的规定，其安装偏差应符合表13.2.5的规定。拉线和尺量检查。

3、压型金属板成型后，表面应干净，不应有明显凹凸和皱褶，观察检查。

4、压型金属板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线，不应有未经处理的错钻孔洞。观察检查。

5、压型金属板安装的允许偏差应符合规范表13.3.5的规定。拉线、吊线和尺量检查。