胶合木工程检验批质量验收记录表

GB50206—2002

020502□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 层板木材缺陷限值 |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层板胶合木胶缝完整性 |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层板胶合木胶缝常规检验 |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 指接范围木材和加工缺陷限值 |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 层板接长的指接抗弯强度检验 |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 胶合时木板截面厚度允许偏差 |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层板胶合木表面加工截面尺寸允许偏差 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 胶合木构件外观质量 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020502

主控项目：

1、根据胶合木结构对层板目测等级的要求，按表5.2.1的规定检查木材缺陷的限值。

按表5.2.1—1和表5.2.1—2目测判定材质等级。符合要求后，作出评价，并做好记录。检查施工记录。

2、按第5.2.2条每个树种、胶种、工艺过程做5个试件的胶缝检验试件。采用表5.2.2—1试验方法，胶缝脱胶率符合表5.2.2—2规定，做好脱胶试验记录。检查试验记录。

3、胶缝完整性常规检验符合第5.2.3条规定。

每个试件脱胶面达到表5.2.2—2和表5.2.3—1，表5.2.3—2要求。每条胶缝抗剪强度6.0N／mm2或4.0N／mm2，抗剪强度相应的最小木材破坏率满足表5.2.3—3规定。试验形成验收记录。检查试验报告。

4、指接范围内的木材缺陷及加工缺陷符合第5.2.4条的规定。

按每工作班开始，中间及结尾和生产过程中每4h各抽查一块木板。做好检查记录。符合规范要求，尺量和观察检查。

5、层板接长的指接弯曲强度符合第5.2.5条规定。

每个生产工作班做3个试件，常规检验15个指接试件弯曲强度标准值≥fmk。

做好弯曲强度试验报告及结论。检查试验报告。

一般项目

1、胶合时木板的厚度允许偏差符合规定。

按每个检验批100块进行检查。宽度方向厚度±0.2mm，长度方向厚度±0.3mm。尺量检查。每批都合格。检查施工记录。

2、表面加工的截面允许偏差。

达到宽度±2.0mm，高度±6.0mm，规方≤1/200的规定。每检验批检查10个。

检查试验报告。

3、胶合木结构的外观质量。

按第5.3.3条A、B、C级分别检查。当检验批要求为A级时，应全数检查，当要求为B或C级时，检查10个。尺量检查。

施工单位检查评定中应全数控制，达到规范规定。并填写好验收表格。