地下连续墙工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010203□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 墙体强度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直度：永久结构 临时结构 |  |  |  |  |  | 1/300 1/150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 导墙尺寸 |  | 宽度 墙面平整度 导墙平面位置 |  |  |  | W+40mm ＜5mm ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉渣厚度：永久结构 临时结构 |  |  |  |  |  | ≤100mm ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 槽深 |  |  |  |  |  | +100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土坍落度 |  |  |  |  |  | 180～220mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋笼尺寸 |  |  |  |  |  | 第5.6.4-1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地下墙表面平整度 |  |  | 永久结构 临时结构 插入式结构 |  |  | ＜100mm ＜150mm ＜20mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 永久结构时的预埋件位置 |  |  | 水平向 垂直向 |  |  | ≤10 mm ≤20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010203

地下连续墙由二部分组成，钢筋笼的验收按钢筋混凝上灌注桩钢筋笼的标准验收。地下墙的验收按本标准进行。永久结构的抗渗质量标准按《地下防水工程施工质量验收规范》验收，也应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

主控项目：

1、墙体强度：符合设计要求。50m3的砼做一组试件，检查试块试压报告或取芯试压。

2、垂直度：永久结构1/300。成槽机上的监测系统或超声波测槽仪测定。

临时结构1/150，成槽机上的监测系统或超声波测槽仪测定。

一般项目：

1、导墙尺寸：宽度：W+40mm（W地下墙设计厚度）。尺量检查

墙面平整度：＜5mm。尺量检查

导墙平面位置：±10mm。尺量检查

2、沉渣厚度：永久结构≤100mm。重锤测量或沉积物测定仪测量。

临时结构≤200mm。重锤测量或沉积特测定仪测量。

3、槽深：＋100mm。重锤测量。

4、混凝土坍落度：180～220mm。坍落度测定器。

5、钢筋笼尺寸用混凝土灌注桩钢筋笼检验批（Ⅰ）进行验收合格。

6、地下墙表面平整度：永久结构≤100mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。

临时结构≤150mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。

插入式结构≤20mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。

7、永久结构时的预埋件位置：水平向≤10mm，尺量检查。

垂直向≤20mm。用水准仪检查。

施工前检查钢材、电焊条。已完工的导墙检查其净空尺寸，墙面平整度与垂直度。检查泥浆用的仪器、泥浆循环系统完好。

施工中检查成槽的垂直度、槽底的淤积物厚度、泥浆比重、钢筋笼尺寸、浇注导管位置、混凝土上升速度、浇注面标高、地下墙连接面的清洗程度、商品混凝土的坍落度、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。

成槽结束后应对成槽的宽度、深度及倾斜度进行检验，重要结构每段槽段都应检查。一般结构可抽查总槽段数的20％，每槽段抽查1个段面。

永久性结构的地下墙，在钢筋笼沉放后，做二次清孔，沉渣厚度应符合要求。

检查后形成施工记录或检验报告，检查施工记己录和检验报告。