预制构件检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

020106□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 构件标志和预埋件等 |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量严重缺陷处理 |  |  |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 过大尺寸偏差处理 |  |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷处理 |  |  |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度 |  | 板、梁 |  |  |  | +10,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱 |  |  |  | +5,-10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙板 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 薄腹梁、桁架 |  |  |  | +15,-10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 宽度、高（厚）度 |  | 板、梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 侧向弯曲 |  | 梁、柱、板 |  |  |  | ι/750且≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙板、薄腹梁、桁架 |  |  |  | ι/1000且≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件 |  | 中心线位置 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓位置 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓外露长度 |  |  |  | +10,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预留孔 |  | 中心线位置 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预留洞 |  | 中心线位置 |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 主筋保护层厚度 |  | 板 |  |  |  | +5,-3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 |  |  |  | +10,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 对角线差 |  | 板、墙板 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 表面平整度 |  | 板、墙板、柱、梁 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 预应力构件预留孔道位置 |  | 梁、墙板、薄腹梁、桁架 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 翘曲 |  | 板 |  |  |  | ι/750mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙板 |  |  |  | ι/1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅰ)

020106

主控项目：

1、预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合标准图或设计要求。全数观察检查。

2、预制构件的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现下表的严重缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。观察和检查技术处理方案。

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其它钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土戈面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其它部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其它部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其它部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其它部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其它部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件边接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 连接部位影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其它混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件戈面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清混凝土构件有外表缺陷 | 其它混凝土土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

3、预制构件不应有影响结构性能和安全、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。尺量检查和检查技术处理方案。

一般项目：

1、预制构件的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现上表的一般缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

1～12项构件允许偏差，允许偏差项目90％以上应在范围内，10％以上的不应超过允许偏差的1.5倍。拉线及尺量检查，保护层厚度测定仪，2m靠尺及塞尺检查。