塑料板面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030111□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 塑料板块质量 |  |  |  |  |  | 第6.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层粘结 |  |  |  |  |  | 第6.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层质量 |  |  |  |  |  | 第6.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接质量 |  |  |  |  |  | 第6.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 镶边用料 |  |  |  |  |  | 第6.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030111

主控项目

1、塑料板面层所用的塑料板块和卷材的品种、规格、颜色、等级应符合设计要求和现行国家标准的规定。

观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

2、面层与下一层的粘结应牢固，粘结剂符合第6.6.3条规定，不翘边、不脱胶、无溢胶。观察检查和用小锤敲击及尺量检查。

注：卷材局部脱胶处面积不应大于20cm2，且相隔间距不小于50cm可不计；凡单块板料边角局部脱胶处且每自然间（标准间）不超过总数的5％者可不计。

一般项目

1、塑料板面层应表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密、美观。拼缝处的图案、花纹吻合，无胶痕；与墙边交接严密，阴阳角收边方正。观察检查。

2、板块的焊接，焊缝应平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤和起鳞等缺陷，其凹凸允许偏差为±0.6mm。焊缝的抗拉强度不得小于塑料板强度的75％。

观察检查和检查检测报告。

3、镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。用钢尺和观察检查。

4、2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差；用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差。