地震灾区过渡安置房

生产制作过程的相关技术质量要求

河南天丰集团

2008年5月

为坚决执行党中央、国务院抗震救灾工作的部署和要求，规范过渡安置房的建设，严格按归按照“地震灾区过渡安置房建设技术导则”的要求执行，现将制作过程中的有关技术质量要求整理如下：

- 金属面聚苯乙烯夹芯板的制作技术要求

- 原材料要求：

（1）金属面材：压型钢板根据板型选用具有PE涂层的结构用或一般用彩钢板，也可采用镀锌板；用于承重的彩钢板厚度不应小于0.4mm，非承重的彩钢板厚度不应小于0.3mm；双面镀锌量应不小于80g/㎡；

（2）芯材：用于承重夹芯板的聚苯板密度，应不小于15kg/m3；用于非承重夹芯板的聚苯板密度，应不小于12kg/ m3；粘结强度不应小于0.1MPa；导热系数不大于0.041W/(m·K)；阻燃型(ZR)，氧指数≥30％；夹芯板挠度与跨度比宜符合以下限值：聚苯乙烯夹芯板：1/250

（3）粘结剂：应符合粘结性能的要求。

- 技术要求：

- 外观质量应符合下表规定：

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 板面 | 板面平整，色泽均匀，无明显凹凸，翘曲、变形 |
| 表面 | 表面清洁、无胶痕与油污 |
| 缺陷 | 除卷边与切割边外，其余板面无明显划痕、磕碰、伤痕等 |
| 切口 | 切口平直、板边缘无明显翘角，脱胶与波浪表，面板宜向内弯包 |
| 芯板 | 芯板切面应整齐，无大块剥落，块与块之间接缝无明显间隙 |

- 尺寸允许偏差

尺寸允许偏差应符合下表规定：

尺寸允许偏差                 单位： ㎜

| 项目 | 长度 |  | 宽度 | 厚度 | 对角线差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤3000 | >3000 |  |  | ≤6000 | >6000 |
| 允许偏差 | ±3 | ±5 | ±2 | ±2 | ≤4 | ≤6 |

- 粘结性能：粘结强度应大于0.1Mpa.；

- 剥离性能：剥离试验时，粘结在面材上的聚苯乙烯泡沫塑料粒子应均匀分面，每个剥离面的粘结面积应不小于85%。

- 结构性能

抗弯承载力

当抗弯承载力为0.5KN/㎡时，a≤[a]=L0/250

式中：a＝实测挠度值，㎜

[a]＝标准规定允许挠度值㎜

L0＝支座间的距离，㎜

夹芯板作为承重构件使用时，应符合有关结构设计规范的规定。

二、彩色压型钢板的制作技术要求：

  - 原板材及牌号：

压型钢板的原板材可以使用冷轧板、镀锌板、彩色涂层板等不同类别的薄钢板，应在合同中注明，所用原材牌号，如需方未指定时，由供方选择，其技术要求应符合相应标准中的规定。

  - 表面质量：

压型钢板因成型所造成的表面缺陷，其深度（高度）不得超过原板材标准所规定的厚度公差之半，不允许不用10倍放大镜所观察到的裂纹存在，用镀锌钢板及彩色涂层钢板制成的压型钢板不得有镀层、涂层脱落以及影响使用性能的擦伤。

  - 压型钢板截面尺寸的允许偏差应符合下表规定

单位：㎜

| 项目 |  | 公称尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 不使用固定支架 | <75 | ±1 |
|  |  | ≥75 | +2 -1 |
|  | 使用固定支架 | ≥75~<150 | +3 0 |
|  |  | ≥150~200 | +4 0 |
| B |  | 300~600 | ±5 |
|  |  | >600~1000 | ±8 |
| t |  | 0.35~1.6 | 平板部分的厚度允许偏差按所用原板材的相应标准规定 |

波高：H；板厚：t ;  有效覆盖宽度：B

注：压型钢板的公称厚度按所用原板材的相应标准规定。

  - 长度及允许偏差：

工厂生产的压型钢板按需方指定的定尺长度供货，定尺和度范围为1.5~12m。

  - 镰刀弯：

压型钢板的镰刀弯不得大于下表中的规定：

单位：㎜

| 测量长度 | 镰刀弯 |
| --- | --- |
| <10000 | 10 |
| ≥10000 | 20 |

  - 不平度：

压型钢板的平直部分和搭接边的不平度每米不应大于1.5㎜。

三、聚苯乙烯泡沫塑料制作技术要求：(用于此次过渡房为75㎜)

检验项目：尺寸、外观、压缩强度、绝热性能

  - 尺寸允许偏差：

应符合下表规定：

单位：㎜

| 长度和宽度L |  | 厚度h |  | 对角线差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸L | 允许偏差 | 尺寸h | 允许偏差 | 尺寸T | 允许偏差 |
| L<1000 | ±5 | h<50 | ±2 | T<1000 | 5 |
| 1000≥L<2000 | ±7.5 | h≥50 | ±3 | 1000≥T<2000 | 7 |
| L≥2000 | ±10 |  |  | T≥2000 | 13 |

  - 外观质量：

产品表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷，如起泡、裂口、变形等。

- 物理机械性能：（压缩强度、绝热性能等）

应符合下表要求：

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 带表皮 |  |  |  |  |  |  |  | 不带表皮 |  |
|  |  |  | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | W200 | W300 |
| 压缩强度 |  | KPa | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥450 | ≥500 | ≥200 | ≥300 |
| 吸水率，浸水96h |  | %(体积分数 | ≤1.5 |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  | ≤2.0 | ≤1.5 |
| 透湿系数，23C±1c，RH50%±5% |  | ng/(m·s·Pa) | ≤3.5 |  | ≤3.0 |  |  | ≤2.0 |  |  | ≤3.5 | ≤3.0 |
| 绝热 性能 | 热阻厚度25㎜时平均温度10C 25C | （㎡·K）/W | ≥0.89 ≥0.83 |  |  |  |  | ≥0.93 ≥0.86 |  |  | ≥0.76 ≥0.71 | ≥0.83 ≥0.78 |
|  | 导热系数平均温度10C 25C | W/（m·K） | ≤0.028 ≤0.030 |  |  |  |  | ≤0.027 ≤0.029 |  |  | ≤0.033 ≤0.035 | ≤0.030 ≤0.032 |
| 尺寸稳定性， 70C±2C下，48h |  | % | ≤2.0 |  | ≤1.5 |  |  | ≤1.0 |  |  | ≤2.0 | ≤1.5 |

- 燃烧性能：

按GB/T8626进行检验，按GB 8624分级应达到B2.

四、铝型材的质量标准按照GB/T5237－93的相关规定执行；

五、方钢管（冷弯）的质量标准按照GB/T3094－2000的相关规定执行；

六、铝合金门的制作规范参照GB/T8478-2003的相关规定执行；

铝合金窗的制作规范参照GB/T8479-2003的相关规定执行；