附件1：

东莞市预拌混凝土生产企业基本条件

一、资产条件
    企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上；
    二、设备条件
    （一）具有每年可生产5万立方以上合格预拌混凝土的专用生产线；
    （二）至少配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统；
    （三）每条生产线配有混凝土运输车不少于10辆，输送泵不少于2台；
    （四）具备砂石筛洗、筛分设备，足够大的砂、石材料储存场地；
    （五）应有与生产能力相配套的水泥、掺合料、外加剂等材料储存专用筒仓；
    （六）有符合国家标准规定的计量、生产设备；计量设备精度和称量应满足连续生产要求，其中原材料中水泥、粉煤灰或其它矿物掺合料、外加剂、水计量允许偏差±2%，砂、石计量允许偏差±3%，原材料计量应按垂量计，水和液体外加剂可按体积计；
    （七）整个生产应当采用电脑控制。
     三、技术条件
    （一）外加剂材料必须有法定检测机构出具的产品型式检验合格报告；
    （二）粉煤灰或其它矿物掺合料必须有法定检测机构出具的产品型式检验合格报告；
    （三）混凝土产品所用各原材料和混凝土产品型式应有本市法定检测机构出具的检验合格报告；
    （四）混凝土配合比设计和生产应当按《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ/T55-2000）、《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GBJ146-90）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）、《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）、《用于水泥与混凝土中粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2000）、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T 18736-2000）等规定，并根据混凝土的用途、强度等级、拌合物性能指标、原材料性能等通过试验确定。
     四、人员条件
    （一）企业负责人具有3年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有2年以上从事商品混凝土工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称；企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于8人，其中工程技术人员不少于5人，工程技术人员中具有中级或中级以上职称的人员不少于2人；
    （二）试验人员必须持有《建材试验员上岗证》；
    （三）搅拌楼操作人员、材料员等其他岗位人员必须经过培训后上岗，必须明确操作管理规程和本岗位职责。
     五、试验室条件
    （一）预拌混凝土生产企业应设有混凝土专项试验室并应通过行业协会对试验室能力评审；
    （二）试验室工作应当符合相关标准检验要求，具有各生产过程检验记录、配合比记录，必须对生产所用各种原材料进行质量验收。
     六、技术管理
    （一）有产品质量保证体系和健全的各项管理制度
    （二）原材料质量管理
     1、应建立各原材料质量管理台帐，所采购的材料必须具有产品质量证明书及法定检测机构检验合格报告，每批原材料必须按现行国家标准、地方标准等规范进行原材料复验或验收并作记录。 
     2、水泥、粉煤灰或其它矿物掺合料、外加剂等材料必须具有独立的储存设备。
     3、砂、石的堆场应分类存放，筛洗前后的砂、石应分别储存，保证不发生混堆现象，并有明显标识，在储存期内防止杂物混入。
      4、砂、石上料过程中必须有专人控制，保证正确使用筛洗后的砂、石生产预拌混凝土，在上料过程中保持砂、石的质量稳定，防止混入杂物。
      5、液体外加剂储存仓应设有防沉淀装置。
    （三）混凝土的配合比设计
      1、通过系统试验建立混凝土配合比汇总表，配合比汇总表要定期验证或根据材料变化随时修正。生产实际使用的配合比不得超越汇总表范围。
      2、当预拌混凝土质量能满足合同要求时，该配合比才能在生产实际中使用。
    （四）生产质量控制
      1、生产配合比的确定及记录应完整；
      2、各种设备的检验保养制度应齐全；
      3、产品检验；
    （1）必须严格执行现行的有关国家标准、地方标准的规定，进行混凝土质量检验，并建立相应的记录。
    （2）预拌混凝土生产企业必须向客户提供每批混凝土质量证明书和混凝土配合设计报告。
    （五）技术资料的管理
     预拌混凝土生产企业必须建立混凝土生产质量管理台帐和生产技术资料，且技术资料要便于查询。
     七、产品技术评审
     预拌混凝土产品应通过行业协会组织的经市建设局备案的专家评审。
     八、产品质量主要性能指标
     预拌混凝土产品质量主要性能指标必须符合供销合同和现行国家标准规范要求。
     九、销售服务
     企业应建立销售管理台帐，有义务对客户进行相关的技术指导和售后服务。

附件2：

东莞市预拌混凝土生产企业试验室基本条件

一、人员条件
    （一）试验室专职负责人必须具有从事五年以上混凝土工作经历且具有三年以上建材试验室工作经历并具有混凝土相关专业工程师以上职称。
    （二）必须配备不少于二名具有混凝土相关专业知识且具有二年以上建材试验室工作的专职技术人员。
    （三）有不少于二名具有从事建材试验工作两年以上的试验操作人员。
    （四）试验室全部人员应持有建材试验员上岗证。
     二、仪器设备条件
    （一）试验室配备设备有：混凝土压力机、混凝土抗折机、混凝土抗渗仪、混凝土试配设备、水泥物检设备、混凝土、水泥养护室（设备）、砂、石、粉煤灰、外加剂常规检验设备等。
    （二）仪器设备的测量范围与精度应满足试验项目标准要求。
    （三）应有仪器设备一览表，其内容包括仪器名称、规格型号、技术指标、制造厂名、购置日期、保管人、数量、出厂日期、使用情况。
    （四）使用设备必须经计量检定单位检定合格，仪器设备须有“合格”、“准用”、“停用”标志。
     三、试验能力
    （一）砂、石原材料常规检验：如筛分、含泥量、泥块含量、氯离子含量（使用海砂时要求）、含水率、容重、密度、针片状含量（石）、压碎指标（石）等项目。
    （二）水泥、粉煤灰常规检验：如水泥包括强度（快速）、安定性、凝结时间、细度（比表面积）。粉煤灰包括细度、烧失量、需水比、含水量等项目。
    （三）外加剂常规试验：含固量、密度、PH值、净浆流动度、减水率、强度比、砂浆减水率等项目。
    （四）混凝土配合比及混凝土拌合物性能试验。
    （五）混凝土抗折、抗压力学性能试验。
    （六）混凝土抗渗性能试验。
     四、技术管理 
    （一）建有试验室质量保证体系，有建全的试验室管理制度。
    （二）有相应试验业务范围的有关规程、现行试验标准、规范等技术文件。
    （三）建有人员档案制度，各级人员的岗位责任制度（包括技术责任制度），业务培训及考核制度。
    （四）有能力验证计划，比对试验计划。
    （五）有所开展各项试验详细的操作细则及安全规程（样品抽取及管理、试件制作、试验、分析、计算、复核等程序）。 
    （六）有仪器使用、维修校准制度。试验前后有人对仪器情况进行检查及记录。建有仪器设备档案，内容包括使用记录、故障维修等情况记录。
    （七）有仪器周期检定、保养；标养室定期测试、检查等制度。周期检定表内容包括设备型号、检定周期、检定单位、最近检定日期、送检人。
    （八）有试验记录资料管理制度。试验前后有人对试件情况进行检测及记录。原始记录应整齐清洁，有一定的格式，试验结果应有试验人员签字。
    （九）试验过程发生故障或出现外界干扰（如停电时）如何处理，要有明确规定。
    （十）试验报告中应使用法定计量单位，有效位数及误差表达方式符合规定要求。
    (十一)试验结果有人校核签名，校核者必须是在本领域有五年以上工作经验者，并有技术领导人签名。
    (十二)原始记录及试验报告应归档保存，保存期不少于五年。
     五、试验环境条件
    （一）试验室环境条件应满足本试验室工作任务的要求。
    （二）试验室内应整齐清洁，仪器设备放置应便于工作人员操作。
    （三）室内采光应有利于试验工作进行。
    （四）电气管线布置要整齐且具有安全、防火措施。
    （五）有温湿度要求的试验室应有温湿度记录与控制。
    （六）废试件处理应满足环保部门的要求。

附件3：

预拌混凝土交接单

| 供货单位 |  |  | 交接单编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需货单位 |  |  | 合同编号 |  |  |
| 工程名称 |  |  | 搅拌机台号 |  |  |
| 浇注部位 |  |  | 搅拌操作员 |  |  |
| 混凝土标记 |  |  | 生产质检员 |  |  |
| 供货日期 |  | 运输车号 |  | 车载数量（m3 ） |  |
| 发车时间 |  | 到达时间 |  | 交货(驾驶)人 |  |
| 始卸时间 |  | 卸毕时间 |  | 验收(收货)人 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |